PC-G81L多功能降失水剂

一、概述

PC-G81L多功能油井水泥降失水剂是一种针对油井水泥而合成的新型的水溶性聚合物，通过吸附和聚集的双重作用，在水泥浆中形成弱交联的胶体，可稳定的嵌入水泥滤饼，减小孔隙尺寸，有效的通过提高水相年度和降低滤饼渗透率来降低水泥浆失水，是一种具有较宽温度使用范围，抗盐的通用液体降失水剂。

PC-G81L配伍性好，与油井水泥分散剂，油井水泥缓凝剂、油井水泥消泡剂等一起配合使用，能配制出符合固井要求的具有低失水量的水泥浆，保护油气层，保证施工安全。PC-G81L随加量不同，可将失水量控制在50ml以下。

PC-G81L适用于API各级油井水泥，现场只适用于湿混，并可与铁矿粉、重晶石粉、粉煤灰、漂珠等密度调节剂一起使用以配制出1.3g/cm3—2.3g/cm3密度要求的水泥浆。

二、技术指标：

1、物理指标  
	外观
	密度
	有效浓度

	无色或淡黄色液体
	1.05 g/cm3--1.15 g/cm3
	15-20%


2、掺PC-G81L多功能油井水泥降失水剂的水泥浆性能

	项目
	技术指标

	失水量
	90℃，6.9MPa,30min
	≤50ml

	
	150℃，6.9MPa,30min
	≤100ml

	稠化曲线
	正常

	初始稠度（90℃，35 MPa）
	≤30

	游离液,（90℃）%
	≤1.4

	抗压强度，（105℃，20.7MPa，24h），MPa
	≥14

	90℃评价水泥浆配方：

G级水泥800g，降失水剂32g,中温缓凝剂4g,消泡剂4g，淡水320g

150℃评价水泥浆配方：

G级水泥600g，硅粉210g,降失水剂64g,高温缓凝剂8g,消泡剂4g，淡水292g


三、使用方法：

使用温度范围：30℃--150℃
推荐使用掺量：3.0%--10.0%

四、包装与储存：

本品采用50kg或200kg塑料桶包装,也可以按客户要求包装

存放于阴凉通风干燥的库房内，保质期1年

